Restaurátorský záměr na opravu kaple – boží muka na kopci nad obcí Chlebovice

Vypracoval: Martin Bocek, restaurátor a reprodukční sochař

Vendryně 1094 , 739 94,

1.Data díla

Dílo : Kaple - boží muka, rejstř. č. 8 - 3892

Umístění :  Na kopci nad obcí Chlebovice u silnice směrem na Palkovice

Vytvořeno : 19. st , inv. č. 216130003

Autor : Neurčený autor

Rozměry :  320 x 145 x 145 cm.

Materiál : zděná kaple s hladkou fasádou a valbovou střechou

Vlastnické právo : Statutární město Frýdek – Místek

Zpracoval : Martin Bocek

2. Popis poškození díla

Posuzované dílo bylo realizováno do volného prostoru nad obcí Chlebovice u cesty směr Palkovice Boží muka patří do kategorie malé sakrální stavby.

Drobná výklenková kaplička z 19. st.

Zděná kaple je stavba o půdorysu 145 x 145 cm, ýška 320 cm, sedlová střecha pokrytá keramickou krytinou. Boží muka vystupují ze svažitého terénu, z něhož vychází rozšířená podnož. Dále pokračuje sloupovou vyzdívkou, na čelní straně je do hmoty vyzdívky zapuštěná uzavřená zaklenutá nika s obrazem světice.  V horní části Boží muka lemuje bohatě profilovaní korunní římsa, ve vrcholovém štítu je opět zapuštěna malá nika.

V minulosti stála na rozhraní dvou cest, mimo vesnici, jak napovídá její současná dispozice. Jedná se o zděnou stavbu s hladkou fasádou, přerušenou jednoduchou římsou pod úrovní výklenků. Tato boží muka zakončuje valbová střecha. Na čelní straně je uzavřená zaklenutá nika  rozměru 90 x 60 cm s obrazem světice.

Podobně jako většina obdobných sakrálních staveb, jenž bývají zasvěceny některému svatému a místně se k jednotlivým kapličkám, božím mukám mohou vázat různé tradiční, nebo náboženské obřady a oslavy. Tyto Boží muka jsou vyzdobena reprodukcí obrazu se špatně čitelným obsahem světice se sepjatýma rukama, avšak napovídajícím, že by se mohlo jednat o portrét P. Marie, sv. Ludmily, či jiné české patronky.

Štukové prvky fasády kaple jsou tvořeny taženým profilem imitujícím korunní římsu. Drobnější štuková výzdoba je použita také ve štítu kaple.

Štukové prvky jsou závažně poškozeny, především vlivem podvlhčení, zatékání a vzlínáním vlhkosti, lokálně netěsností střešní krytiny. Tyto štukové prvky jsou lokálně uvolněny, nebo ztrženy.

Vápenné omítky jsou narušeny především ve spodních partiích, a to prakticky celoplošně. Nejpostiženější jsou místa přímo vystavená povětrnostním vlivům. Tato místa jsou pokryta vrstvou bioflóry a ulpělých prachových depozitů s krakelujícím fasádním nátěrem. Na povrchu vápenných omítek se objevuje síť mikrotrhlin, které se postupně šíří povrchem a dochází k odlučování omítkové vrstvy od podkladu. Pod omítkou vznikají vydutiny s následným odpadáváním omítkových ploch.

Profilace korunní římsy a profilace štítu již byly mnohokrát necitlivě vyspravovány, postupně došlo k zaslepení tažených profilací.

Na střeše nutno doplnit nebo přeložit několik kusů keramické krytiny.

3. Postup a technologie restaurátorských prací

V první fázi prohlédnutí památky bylo shledáno, že vlivem působení vlhkosti a povětrnostních vlivů došlo k plošnému poškození spodních partií vápenných omítek nad zděnou soklovou částí. Profilace štuků jsou zaslepeny přetěry.

Jednotlivé etapy pracovního postupu jsou řazeny podle vzájemné návaznosti a logiky restaurátorského procesu. Z charakteru a rozsahu poškození památky je v průběhu restaurátorského procesu nutné provést:

3.1. Etapa čištění

Cílem je co nejšetrnější očištění povrchu památky od rušivých nečistot, avšak za předpokladu, že nedojde k poškození povrchu. Práce probíhají ve třech fázích:

V první fázi budou mechanicky snímány vrstvy barevných přetěrů z tažených profilovaných dekorativních štukových prvků.

Následně pak budou rovněž mechanicky snímány krakelující barevné nátěry, následně pak snímání biologického napadení povrchu materiálu (mechy, zelené zrněnky), a to mokrou cestou za pomocí měkkých kartáčů i speciálních prostředků pro čištění biologického napadení a eliminaci mikrovegetace (Akemi antigen + preventivní biocidní prostředek Porosan.

Cílem této etapy není absolutní dočištění povrchu, které by mohlo místy eventuálně poškodit povrch, ale čištění prováděné jen do té míry, která neporuší a neohrozí povrch památky.

3.2 .Etapa konsolidace očištěných povrchů

Proběhne po důsledném (ale šetrném) očištění povrchu omítek kaple, po jeho řádném vyschnutí, za dodržení všech technologických postupů nutných k úspěšné konsolidaci (teplota, vlhkost apod.).

Na této etapě, resp. na kvalitě jejího provedení jsou závislé následující etapy, především doplnění chybějících částí.

V první fázi bude provedeno opakované napuštění prostředkem na bázi organokřemičitanů (na bázi esterů kyseliny křemičité), který zpevní jeho strukturu a zamezí do budoucna jejímu rozpadu, trhliny a praskliny v materiálu budou injektovány pomocí zahuštěných organokřemičitých zpevňovačů s rozptýlenými minerálními plnivy (křemičitá moučka).

Ke konsolidaci bude použito prostředků s postupně se zvyšující koncentrací (podle množství vylučovaného gelu). Bude použito kvalitních, v praxi prověřených prostředků firmy Remmers.

Větší defekty (praskliny, trhliny) na podstavci a soklu a zejména četné dutiny, které se nacházejí pod uvolněnými tenkými vrstvami kamene s vyplaveným pojivem budou injektovány minerálními plnivy zahuštěnou akrylátovou pryskyřicí Paraloid B72, a to v několika po sobě jdoucích krocích, podle hustoty konsolidačního prostředku, od nejřidšího po nejhustější s přídavkem křemičité moučky a anorganických pigmentů.

3.3. Etapa doplnění chybějících částí

Bude provedeno doplnění chybějících částí, a to na všech architektonických prvcích (plochy, rohy, hrany, profilace). Odpovídající vápenná omítka bude nanášena přímo, na silně exponovaných místech na armatury z nekorodujícího materiálu. Tyto armatury budou použity na doplnění defektů na profilaci římsy, na rozích. Doplnění bude prováděno ve štukovém materiálu respektujícím strukturu, složení a barevnost originálu. Všechny směsi omítkového materiálu budou respektovat strukturu původních vápenných omítek. Cílem bude co nejvěrohodnější zapojení doplňku k originálu v daném místě tak, aby již nemusel být výrazněji retušován. Nanesené doplňky budou po nanesení a vytvrdnutí povrchově opracovány do požadovaného tvaru a struktury. Menší opotřebení vzniklé působením času a tvořící jistou patinu bude ponecháno nedoplněno, jako přirozená součást stárnutí památky.

Štukové prvky :

Poškozené tažené štukové profilace budou po zpevnění okolního materiálu znova nataženy pomocí šablony na armatury z antikorozní oceli.

Vápenné omítky :

Poškozené vápenné omítky budou na exponovaných místech, tedy místech nejvíce vystavených působení povětrnostním vlivům, po zpevnění doplněny jemnou vápennou omítkou. Drobné trhliny budou zalíčeny vápenným mlékem.

3.4. Etapa nátěry

Bude vycházeno ze stavu původní barevnosti konkrétních partií kaple. Převažujícím tónem je lehce probarvený vápenný nátěr v odstínu podtónované bílé barvy.

Každopádně je barevnost jednotlivých částí interpretována dle jejich skutečné barevnosti i s ponecháním mírných reziduí nečistot, které nebylo možné úplně dočistit.

Barevný odstín vápenného nátěru bude konzultován se zástupci NPÚ.

3.5. Závěrečná povrchová úprava

Závěrem budou barevně ošetřeny dřevěné prvky rámování zapuštěných nik. Barva bude prezentována v původním odstínu.

3.6.Restaurátorská zpráva a fotodokumentace

Bude vyhotovena ve dvou exemplářích (1x archiv NPÚ, 1x investor), kde budou zdokumentovány (písemně i fotograficky) všechny etapy restaurátorského procesu, použité metody a materiály.