Restaurátorský záměr

Památník na paměť narození tvůrce Sokola Dr. Miroslava Tyrše, sady Bedřicha Smetany ve Frýdku - Místku

Vypracoval: Martin Bocek, restaurátor a reprodukční sochař

Vendryně 1094 , 739 94

- Data díla

Dílo : Kamenný památník Miroslava Tyrše

Dobové určení : 	1. pol. 20. st.

Umístění : V sadech Bedřicha Smetany, Frýdek - Místek

Majitel : Statutární město Frýdek - Místek

Materiál : Kamenné bloky travertin, bronzová plaketa, mozaika různé barevné variace vápence

Vypracoval : Martin Bocek

2. Dokumentace restaurátorského zásahu

2.1. Popis díla

Památník je tvořen masivní podnoží skládající se ze dvou masivních bloků travertinu s povrchovou úpravou broušením. Tato podnož vystupuje z okolního terénu, osazena na betonovém základě. Rozměry podnože 240 x 140 x 35 cm. Z podnože vychází monumentální blok, rovněž vytvořený z travertinu se shodnou povrchovou úpravou. Rozměry tohoto kamenného bloku činí 270 x 120 x 40 cm.

Ústředním motivem památníku je velmi zdařilá bronzová pamětní deska vytvořená dle návrhu  jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů Ladislava Šalouna. Tato bronzová pamětní deska o rozměrech 70 x 140 cm nese plastický portrét Dr. Miroslava Tyrše z profilu, doplněna secesním plastickým textem ( NA PAMĚŤ 100. VÝROČÍ NAROZENIN TVŮRCE SOKOLA DR. MIROSLAVA TYRŠE, VĚNUJE SOKOL MÍSTEK 1832 – 1932 ). Dále pak drobným písmem v pravém dolním rohu LADISLAV ŠALOUN, v protilehlém rohu ULIL FRANTA ANÝŽ PRAHA VII. Tato masivní pamětní deska spočívá na dvou kotvících bronzových konzolách ve spodní části, v horní části kotvení pomocí čepů skrz kamennou hmotu pomníku.

Z čelní pohledové strany, před podnoží památníku je v terénu utopená vodorovné ložená kamenná mozaika s motivem českého lva a slovenského dvojitého kříže ve znaku. Rozměry mozaiky 120 x 120 cm.

2.2. Současný stav

Stav díla nutno hodnotit jako havarijní.  Do otevřených výplní spár proniká značné množství vlhkosti, která při změně klimatických podmínek podporuje degradaci jak samotného kamenného materiálu, tak k postupnému statickému narušení.

Povrch památníku je kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v kameni prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. Celek díla je dále znečištěn tmavými depozity. V místech dešťových stínů je povrch částečně pokryt zčernalými síranovými krustami. V rámci mechanického procesu zvětrávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě trhlin a prasklin v kameni.

Korozivní proces se projevil na celém povrchu díla. Výplně spar jsou uvolněny, dožívají.

Vlivem povětrnostních vlivů, především kyselých dešťů a prudkého střídání teplot dochází k povrchovému narušení struktury kamene a k jeho pozvolnému vydrolování a vyplavování modelační hmoty. Jalo závažné se jeví zasažení povrchu biologickým činitelem a ulpělými prachovými depozity, z čehož pramení permanentní provlhčení kamene s následnou postupnou rozsáhlou erozí pojiva kamenného materiálu. Povrch je výrazně kontaminován zejména mechy a zelenými řasami, které v kameni prodlužují retenci vlhkosti a způsobují tak fyzikální a chemickou korozi. V místech permanentního provlhčení jsou povrchy rozsáhle pokryty zčernalými síranovými krustami. Vyskytují se zde i nevhodné vyžilé vysprávky z předchozích zásahů. V rámci mechanického procesu zvětrávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě trhlin a prasklin v kameni.

Vysoký podíl na korozivním procesu kamene nese uzavření difuzních spár kamene zatavenými zčernalými krustami. Kondenzací vodních par pod uzavřeným povrchem a působením střídání klimatických podmínek má za následek silné narušení pojivových složek kamene a s ním související uvolňování narušených vrstev. Tato koroze kamenného materiálu má prohlubující charakter, bez včasného zásahu bude docházet nenávratným poškozením kamenných prvků a kamenné mozaiky, která se již v dnešních dnech ztrácí pod přerůstající vegetací.

Na zadní straně památníku je patrný pokus o odcizení bronzové pamětní desky. Ze čtyř kusů kotvících čepů byly tři kusy odřezány, pouze na jednom zůstalo šroubení s kotvící matkou (doporučuji čepy prokotvit a zapustit v hmotě kamene).

2.3. Vyhodnocení restaurátorského průzkumu

S ohledem na dochovaný stav sakrální památky, její kulturně-historický význam, lokalizaci a prezentaci je doporučeno provést komplexní restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek díla do takového stavu, aby byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším činitelům.

Cílem zásahů je tedy obnovit význam díla, dát mu možnost znovu fungovat v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických hodnot.

Před započetím restaurátorských prací bude proveden detailní restaurátorský průzkum s odběrem vzorků pro chemickofyzikální rozbor. Průzkum bude zaměřen především na vizuální rozbor s podrobnou fotodokumentací.

Pro optimální průběh jednotlivých restaurátorských kroků budou po zjištění stavu kamene a zbytků povrchových úprav odzkoušeny různé typy konzervačních materiálů a restaurátorských postupů.

Následně budou vybrány nejvhodnější prostředky pro daný materiál. Zkoušky budou zejména zaměřeny na postupy čištění, snímání zčernalých síranových krust a snímání oxidu mědi z hloubky porézního kamenného materiálu.

Jako nejzávažnější se jeví poškození mozaiky, kterou bude nutno doplnit a celek ohraničit nenápadnou kamennou obrubou vystupující nad okolní terén.

3. Technologie restaurátorských prací

3.1. Postup očištění povrchu

Cílem čištění povrchu kamene je snímání a eliminace ulpělých prachových depozitů a mikrovegetace, které mají nepříznivý vliv na chemicko-fyzikální vlastnosti kamenného materiálu.

Čištění povrchu kamene probíhá za předpokladu, že nedojde k poškození originální povrchové hmoty památky.

Cílem čištění není absolutní dočištění památky, ale pouze snímání od rušivých nečistot, mikrovegetace a kámen ohrožujících zčernalých krust (převážně v místech dešťových stínů), uzavírajících difůzní póry porézního kamene a s tím související degradační proces pojivových složek kamene. Současně jsou ponechávány drobné defekty, jako přirozený stav stárnutí památky.

Čištění památky probíhá ve třech fázích:

Silně znečištěné povrchy kamene budou v první fázi očištěny tlakovou vodou s regulací tlaku na trysce. V této první fázi bude povrch kamene očištěn od nepříznivě působící mikrovegetace (mechů, zrněnek a usazených zčernalých prachových depozitů) (Akemi antigen + preventivní biocidní prostředek Porosan).

Dalším krokem bude naměkčení zčernalých síranových krust pomocí zábalů a následné mechanické snímání (měkké kartáče, skalpely). Oxid železa ulpělý v hloubce kamenného materiálu bude rovněž snímán pomocí zábalů buničiny hydrogenuhličitanu amonného a destilované vody.

Dále pak bude odstraněno či potlačeno znečištění vpitými prachovými nečistotami a rezidui zbytků tmavých síranových krust ve struktuře materiálu rušící celkové estetické vyznění díla s jeho detaily. Dočištění povrchu bude prováděno metodou rotačního mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv – jemně mletých korundů. Tato metoda umožní velmi citlivé dočištění povrchu kamene bez jakéhokoliv nežádoucího poškození.

Finálně jsou snímány dožívající druhotné vysprávky a uvolněné výplně spar.

Čištění mokrou cestou: voda, tlaková voda, měkké kartáče a štětce, destilovaná voda, hydrogen uhličitan amonný s buničinou,

Čištění chemickou cestou (naměkčení krust): speciální čistící pasta, tlaková voda, buničina s destilovanou vodou, hydrogen uhličitan amonný s buničinou.

Dočištění metodou rotačního mikrotrýskání:

Rotační mikropískovací zařízení ROTOSOFT FUTURO 10, jemně mleté abrazivo-korund.

3.2.  Postup neutralizace povrchu kamene

Na povrchu kamenných architektonických článků bude provedena neutralizace destilovanou vodou, pomocí oplachu a zábalu do buničiny.

Tento postup zmírní koncentraci povrchových solí a eliminuje další migraci. Tyto zábaly jsou prováděny především v místech, kde dochází k vysrážení solí u povrchu a rovněž v místech očištěných od zčernalých síranových krust.

Závěrem jsou povrchy kamene neutralizovány slabým roztokem vápenné vody, která zmírní kyselé prostředí v porézním materiálu a zamezuje tvorbě krust.

Neutralizace destilovanou vodou: destilovaná voda, buničina, štětce,

Neutralizace kyselého prostředí: štětce, jemný roztok vápenné

3.3. Postup konsolidace kamenného materiálu

Konsolidace (zpevnění) kamene probíhá v závislosti na klimatických podmínkách. Postup konsolidace probíhá za předpokladu řádného dočištění a prosušení povrchu kamene a následných klimatických podmínek (nežádoucí je především vlhkost v časovém rozmezí 5.hod. po aplikaci )

Očištěné povrchy korozí narušeného kamene budou konsolidovány zpevňovacím prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité a to opakovaně do plného nasycení kamenné hmoty.

Ke konsolidaci bude použito prostředků s postupně se zvyšující koncentrací (podle množství vylučovaného gelu). Bude použito kvalitních, v praxi prověřených prostředků firmy Remmers.

Stěžejním krokem bude konsolidace trhlin a prasklin, kde bude zpevňovací prostředek injektován do hloubky trhliny kamenného materiálu. Trhliny a praskliny ve hmotě kamene budou tlakově injektovány zahuštěnou směsí akrylátové pryskyřice s minerálními plnivy a anorganickými plnivy. Touto směsí jsou injektovány veškeré trhliny.

Konsolidace: zpevňovače na bázi organokřemičitanů Remmers, v několika řadách koncentrací, štětce.

Injektáž trhlin a las: kopolymer ethylmetakrylátová pryskyřice, minerální mikromletá plniva, křemenná moučka, anorganické barevné pigmenty, injekční stříkačky, jehly, stlačený vzduch

3.4. Postup doplnění poškozených a chybějících částí

Zpevněné povrchy kamene a umělého kamene, budou v místech velkého úbytku hmoty modelací armovány kotvami z titannerezové oceli.

Velikost a síla kotev závisí na rozsahu poškození. Tyto armatury jsou 	kotveny do hmoty kamene pomocí epoxidové pryskyřice.

Umělý kamenný materiál je nanášen přímo na poškozená místa. Po vyzrání jsou doplňovaná místa (plochy, hrany, rohy modelace) povrchově retušovaná do požadovaného tvaru a struktury.

. Doplnění bude prováděno v umělém kamenném materiálu respektujícím strukturu, složení a barevnost originálu kamene. Všechny směsi umělého kamenného materiálu budou ještě lokálně přibarvovány anorganickými, na světle stálými pigmenty podle okolní barevnosti. Cílem bude co nejvěrohodnější zapojení doplňku k originálu kamene v  daném místě tak, aby již nemusel být výrazněji patinován. Nanesené doplňky budou po nanesení a vytvrdnutí povrchově opracovány do požadovaného tvaru a struktury. Menší opotřebení vzniklé působením času a tvořící jistou patinu bude ponecháno nedoplněno, jako přirozená součást stárnutí památky. Pro tmel budou použity potřebné frakce křemitých písků, v hmotě bude tmel plně probarven na světle stálými anorganickými práškovými pigmenty. Umělý kámen bude tvořen minerální směsí s regulovatelnou tvrdostí a dalšími vlastnostmi nepoškozující originální hmotu podkladu.

Hloubkové narušující trhliny v kamenných modelacích jsou kotveny silnějšími kotvami z titanantikorozní oceli, které jsou zapuštěny do hloubky kamene pokud možno tak, aby nebyly znatelné a esteticky nenarušovaly povrchy památky.

Umělým kamenem budou doplněna místa s velkým úbytkem hmoty, stržené profilační a modelační prvky, trhliny, místa stržených druhotně doplněných dožívajících tmelů a výplně spar.

Pro doplnění umělým kamenem bude namíchán tmel, který se strukturou a barevností přizpůsobí povaze a charakteru původního kamenného materiálu.

Pro tmel budou použity potřebné frakce křemitých písků, v hmotě bude tmel plně probarven na světle stálými anorganickými práškovými pigmenty.

Umělý kámen bude tvořen minerální směsí s regulovatelnou tvrdostí a dalšími vlastnostmi nepoškozující originální hmotu podkladu.

Drobné defekty vzniklé působením času a používání, budou ponechány jako přirozená součást památky.

- Vyvložkování

Místa s nejrozsáhlejším úbytkem hmoty kamene budou vyspravena formou vyvložkování novým kamenným materiálem.

Rekonstrukce modelace a revize spárování: křemičitý písek, křemitá moučka různých frakcí, přírodní pucolán, speciální tmelící směs, práškové anorganické pigmenty, akrylátová disperze, bílý cement, titannerezové armatury

3.5. Postup barevného sjednocení

V první fázi budou lokálně barevně přizpůsobena místa doplněná umělým kamenem a následně pak místa, jež rušila estetické vnímání díla.

Nejedná se o plošné přetření památky hustým sjednocujícím nátěrem, ale o lokální lazurní retuše, nanášené s postupným zjemňováním subtilní barevnou vrstvou.

Součástí barevného sjednocení je i vytažení kontur písma v tmavším přirozeném odstínu. Konkrétní odstín barevnosti bude konzultována se zástupci NPÚ v Ostravě, a investorem.

Barevná retuš: práškové anorganické pigmenty, tónovací pasta, vodná disperze, metakaolín, jemné štětce,

3.6. Závěrečné povrchové úpravy

Závěrečná povrchová úprava proběhne po dokončení všech etap restaurátorského zásahu včetně dodržení technologických pauz. Povrchy kamene budou do nasycení napuštěny organokřemičitým hydrofobizačním prostředkem, který po určitou dobu ochrání povrchy kamene před působením vody na povrch díla a pronikáním vlhkosti do hmoty kamene, zároveň omezí napadení povrchu kamene bioflórou. Finálně jsou kamenné povrchy ošetřeny přípravkem antigrafiti, proti případnému poškození vandalizmem (sprejery).

Bronzové prvky budou ošetřeny pastou na bázi vosků.

Hydrofobizace: bezbarvá, hydrofobizující impregnace, ochranný prostředek antigrafitti, napouštěcí vosk na bronzy.

Kamenná mozaika utopená v terénu, ztrácí čitelnost

Příklady poškození kotvení pam. desky odřezáním čepů

Pamětní deska dle návrhu Ladislava Šalouna má vysokou uměleckou hodnotu

Příklady poškození a znečištění díla

Kamenná mozaika se ztrácí pod vrstvou vegetace, po krajích již části chybí