Technická specifikace

- EPS 150S – Expandovaný polystyrén – střecha

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti		0,037 W/mK

- Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 			150kPa

- faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  		μ=30–70

- XPS – Extrudovaný polystyrén – sokl

- určen pro tepelnou izolaci spodních staveb

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti		0,038 W/mK

- Dlouhodobá nasákavost				0,2%

- Absorpce vody po střídavém mrazem/roztáváním	≤1%

- faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 13163)  		μ=150–50

- Minerální vlna - fasáda

- izolační desky vyrobené z minerální plsti pro zateplení fasády

- Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti		0,039 W/mK

- měrná tepelná kapacita					800 J/kgK

- Napětí v talku při 10% stlačení CS(10) 			≥30kPa

- faktor difuzního odporu (dle ČSN EN 12086)		μ=1

- PIR – Izolační deska z pěnového polyisokyanurátové pěny – střecha

- -	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti		0,022 W/mK

- -	Objemová hmotnost					32 kg/m3

- -	faktor difuzního odporu 				μ=34

- Silikonová probarvovaná omítka

- omítka zrno 2,0 mm – zatíraná struktura

- barva viz PD (barevné řešení)

- Dekorativní mozaiková omítka

- omítka střednězrnná

- na bázi akrylátových pryskyřic

- barva viz PD (barevné řešení)

Lepidlo/stěrka pro zateplovací systém

- Pro lepení izolačních desek

- K vytváření základní vrstvy

- Faktor difúzního odporu max. μ = 20

- Stěrkování 2-3 mm

Sklotextilní síťovina

- Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti.

- Velikost ok cca 4 x 4 mm

- Hmotnost na plochu > 145 g/m2

- Zatížení na mezi pevnosti > 2000 N/ 50 mm

Penetrace

- Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze

- Pro tenkovrstvé omítky

Štuková omítka

- zrno 0,5mm

- pevnost v tlaku 1,5 až 5 N/mm2

- přídržnost ≥ 0,1 N/mm2

- barva bílá

Beton, ocel

- C20/25- XC1, Smax 16mm – S2

- Ocel B500B

Univerzální omítka

-	objemová hmotnost po zatvrdnutí  			1450 kg/m3

-	pevnost v tlaku (28 dní)					 ≥ 2,5 N/mm2

-	pevnost v tahu za ohybu (28 dní) 			≥ 1,0 N/mm2

-	maximální zrnitost 					0,6mm

-	součinitel tepelné vodivosti 				0,45 W/(m*K)

- Okna plastová

- plastové okno

- okna sklápěcí, otevíravá

- výztužný profil

- parapetní lišta

- zaskleno čirým izolačním sklem max. Uokna = 1,1 W/m2K

- mikroventilace, pojistka proti chybné manipulaci

- celoobvodové bezpečnostní vícepolohové kování s min. 2 bezpečnostními body

- barva bílá/bílá – odsouhlasit investorem dle dodavatele

- jednotlivé rozměry a druh skla viz výpis oken

- Dveře vnější – plastové

- zaskleno bezpečnostním izolačním sklem

- max. Udveře = 1,2 W/m2K

- zasklení proti vloupání, bezpečnostní sklo v třídě P3 44.4

- zasklení dle vyhlášky 398/2009Sb.

- celoobvodové bezpečnostní vícepolohové kování s min. 2 bezpečnostními body

- nízký práh, okopový plech

- s cylindrickou vložkou III. stupně ochrany

- barva bílá/bílá – odsouhlasit investorem dle dodavatele

- Jednotlivé rozměry, výplně a druhy skla viz výpis dveří

Vnitřní parapet nový

- desky z voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie postforming)

- spodní strana desky bude opatřena protitažnou impregnovanou fólii, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné teplotní roztažnosti.

- parapet vyspádovat 3° od okna.

- barva bílá

Expanzní páska – exteriérová strana

- vodotěsná a tepelně izolační páska

- vhodná do exteriéru, paropropustná, při pohybu spár elastická, UV stabilní

Parotěsná páska – interiérová strana

- pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně

- butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům

- vzduchotěsná izolační vrstva

Zdivo z pórobetonových cihel

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  			P2-400

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB)  		46

- požární odolnost 					REIW 180 DP1

Malta

- Zdicí malta pro zdění pórobetonových tvárnic

Klempířské prvky

- žárově pozinkovaný oc. plech tl. 0,6 mm s oboustrannou povrchovou úpravou

- pasivační vrstva

- základní nátěr

- povrchová úprava poplastový nátěr

Chemická kotva

- materiál – polymercement

Hmoždinky pro kotvení hromosvodu

- nylonová hmoždinka do betonu a zdiva

- montáž průvlečnou a předsazenou

- ø14 mm

Kotevní prvek hromosvodu

- délka 320 mm

- minim. délka kotvení 75mm

OSB3 desky

- Oriented Strand Boards - desky z orientovaných plochých třísek

- do vlhkého prostředí

Dřevo

- dřevo třídy SI dle ČSN 49 1531

Nopová fólie

- Výška nopů 8mm

Základní antikorozní barva na kovy

- 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,1-1,3 g/ml

- pH				9-10

- Hmotnostní sušina		45-55%

- Objemová sušina 		35-45%

- Protikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemická odolnost.

- tl. nátěru suché vrstvy 		50µm

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Disperzní akrylátový email na kovy

- 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,15-1,25 g/ml

- pH				8,5-10

- Hmotnostní sušina		45-60%

- Objemová sušina 		35-50%

- Odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, chemická odolnost.

- Odolný proti křídování a křehnutí.

- Podklad musí být opatřen základním antikorozním nátěrem doporučeným výrobcem.

- vydatnost 			7-10m2/kg

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Modifikovaný asfaltový pás

- Tl. 4mm

- Úprava horního povrchu pásu - jemnozrnný minerální posyp

- Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou - směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

- Nosná vložka - nosná vložka ze skelné tkaniny

- Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou - směs asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v tloušťce min.1 mm

- Úprava dolního povrchu pásu - lehce tavitelná polymerní folie

Penetrace

- Roztok ropných břidlic

- Rychleschnoucí

- Vysoká propustnost

EPDM fólie

- hydroizolace z materiálu EPDM 				tl. 1,14mm

- průtažnost dle EN 12311-2				≥ 300 %

- bod lámavosti EN 495-5 				≤ -45 °C

- hydroizolační fólie bude instalována lepením velkých formátů (minimum spojů).

EPDM FR fólie – Broof(t3)

- hydroizolace z materiálu EPDM FR				tl. 1,14mm

- pro systémovou skladbu Broof(t3)

Čistící zóna I. stupně

- vstupní čistící rohož složená z kombinace hliníkových lamel s gumovou a kartáčkovou vložkou

- spojení lamel je ocelovým kabelem potaženým plastovou bužírkou

- ukotvení gumové nebo kartáčové vložky v lamelách rohože je mechanické (ne lepené)

- tloušťka hliníku 1,0 mm

- celková výška rohože 17 mm

- šířka lamel v rohoži 27 mm

- spodní strana rohože ošetřena pěnovou podložkou

- odolnost proti skluzu R9 podle DIN 51130

- rohož vložená do rámu z nerez oceli

- konstrukční výška rámu 20 mm

- nerezový rám zapuštěn do roviny podlahy a ukotven

Vymývaná dlažba

-	Vyrobená z ušlechtilého říčního a drceného kameniva

-	Formát 300x300/35 (400x400/40)

-	Barevnost určí investor

Keramická dlažba

-	Protiskluzový povrch, rovná plocha µ≥0,5

-	Otěruvzdornost skupiny PEI4

-	Barva a rozměr budou upřesněny při realizaci investorem

Zábradlí

-	materiál konstrukce MSH S235, 80x120/4, 60x40/4 mm

-	povrchovou úpravu komaxit dle RAL

-	výplň bezpečnostní sklo Connex, mléčné

-	kotvení na chemické kotvy a šroubovice