Příloha č. 4 Technická specifikace

Technická specifikace – ochranný vícevrství zásahový oděv pro hasiče

- Obecné kvalitativní požadavky a určení prostředku

Předmětem této technické specifikace jsou požadavky na pořízení ochranných vícevrstvých zásahových oděvů (dále jen „oděv“) pro členy výjezdových jednotek sboru dobrovolných hasičů ve Frýdku-Místku. Oděv je určen zejména k plnění úkolů v operačním řízení (při provádění záchranných a likvidačních prací v různých podmínkách a u různých typů mimořádných událostí), ale i v organizačním řízení.

Oděv zajišťuje bez dalších doplňků jedinou, mnohahodinovou a bezproblémovou ochranu těla hasiče zejména při požárech, dopravních nehodách, chemických haváriích, povodních a dalších zásazích technického typu. To vše za působení extrémních povětrnostních vlivů jako jsou silný déšť a sněžení, větrné bouře a extrémní teploty. Z hlediska účelu použití je nezbytné požadovat velmi vysokou míru kvality.

Oděv poskytuje a zajišťuje ochranu trupu, krku, paží a nohou před účinky plamene, sálavého tepla, vodní páry, mechanických rizik, pronikání vody a kapalných chemikálií při zásahové činnosti.  Zabezpečuje maximální komfort hasiče (pohyblivost, slučitelnost s ostatními používanými věcnými prostředky, maximální absorpci vlhkosti, maximální možný odvod par od těla hasiče, vyztužení namáhaných míst).

- Oděv splňuje požadavky:

- přílohy č. 5 k vyhlášce MV č. 69/2014 Sb. o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany,

- ČSN EN ISO 13688:2014 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky,

- ČSN EN 469:2006 - A1:2007 – Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče, s následujícím upřesněním:

  - oděv dosahuje úrovně provedení 2 pro tepelnou ochranu z hlediska přestupu tepla plamenem a sálavým teplem a pro odolnost proti průniku vody a vůči vodní páře, v souladu s čl. 6.2, 6.3, 6.11 a 6.12,

  - u oděvu byla provedena doplňková zkouška – zkoušení celé oděvní součásti v souladu s čl. 6.15 EN 469 a to metodou zkoušení popsanou v příloze E, včetně zpracování zprávy o výsledku (předpověď popálenin) v souladu s přílohou C,

- EN 1149-5:2008 – Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti,

- EN 343:2004 - A1:2008 – Ochranné oděvy – Ochrana proti dešti.

Splnění požadavků výše uvedených norem bude doloženo certifikátem vydaným autorizovanou osobou.

Shoda s požadavky ČSN EN 469:2006 - A1:2007 bude navíc doložena také kopií kompletního zkušebního protokolu případně ročního protokolu.

Dále bude k oblekům doložen aktuální protokol notifikované osoby o zajištění systému řízení jakosti Evropského společenství (dále jen „ES“) výrobcem podle § 5 nařízení vlády číslo 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „nařízení vlády“) nebo doložena aktuální zpráva notifikované osoby o systému zajištění jakosti výroby ES výrobcem prostřednictvím dohledu podle § 6 nařízení vlády.

- Další technické požadavky:

- komplet je dvoudílný, skládá se z kabátu a kalhot,

- jednotlivé vrstvy oděvu nelze odepnout,

- kabát má bezpečnostní kovový uzávěr (zip) krytý z vnější strany légou,

- spodní vnitřní okraj kabátu, rukávů a nohavic je opatřen zábranou proti vzlínání vody,

- kabát má prodlouženou zadní délku nejméně o 5 cm,

- kabát má spodní polovakové vnější kapsy kryté patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

- okraje rukávů a nohavic jsou lemovány materiálem se zvýšenou odolností proti oděru,

- kabát má poutko pro připevnění svítilny typu Survivor umístěné zrcadlově proti kapse na radiostanici,

- kabát má poutko pro zavěšení obličejové masky dýchacího přístroje s rychloupínači, umístěné mezi kapsou pro radiostanici a krytím bezpečnostního kovového uzávěru,

- na zádech kabátu je reflexní nápis „HASIČI“, je tepelně fixován případně našit na tkanině a je vyroben z materiálu zajišťující barevnou stálost a reflexní schopnosti po dobu životnosti obleku,

- uvnitř spodní části nohavic kalhot je umístěna stahovací manžeta minimalizující volný prostor mezi kalhotami a zásahovou obuvi

- kalhoty mají přes pravý i levý boční šev našitu kapsu krytou patkou se zapínáním na stuhové uzávěry,

- šle kalhot nemění nastavení během dlouhodobého zásahu,

- ramena kabátu a kalhoty v kolenní části jsou zesíleny materiálem odolným proti oděru.

- v jedné kapse kabátu i kalhot je umístěno poutko pro zavěšení zásahových rukavic,

- kapsa pro radiostanici je umístěna tak, aby ramenní popruh nošených dýchacích přístrojů neomezoval vyjmutí a vložení radiostanice,

- údaje na etiketě odpovídají příslušné normě včetně uvedení max. počtu pracích cyklů do reimpregnace.

- Použité materiály:

Vzhledem k vykonávaným činnostem hasičů v širokém rozsahu je kladen nárok na zvýšenou pevnost materiálů, tepelnou ochranu a ochranu proti dešti při zachování co nejnižší hmotnosti. Zároveň oděv musí splňovat požadavky ochranného oděvu s nehořlavou úpravou. Hlavní nároky jsou kladeny na pevnost materiálů při zachování nehořlavého provedení.

- syntetické nebo přírodní inherentně a trvale nehořlavé,

- odolnost proti průniku vodních par,

- Reflexní pásky šíře 75 mm žlutá - stříbrná - žlutá,

- hmotnost kompletní materiálové skladby: max. 650 g/m2

4.1	Vnější vrstva

- plošná hmotnost je minimálně 210 g/m2 ± 5 g/m2

- vrchní vrstva umožňuje provádění drobných oprav bez porušení základních vlastností

  - Membrána

- plošná hmotnost je minimálně 130g/m2 ± 5 g/m2

- dostatečně odolná proti průniku vody

  - Vnitřní tlumící vrstva s podšívkou

- plošná hmotnost minimálně 200 g/m2 ± 5 g/m2

- materiál zajišťuje přenos a odvod vlhkosti od uživatele

- Doplňkové požadavky:

- uchazeč se zavazuje v rámci zakázky zajistit:

  - deklarace způsobu oprav, záruční a pozáruční opravy po dobu životnosti kompletu

  - bezplatné posuzování ochranných vlastností oděvu po celou dobu užívání,

- velikostní sortiment:

  - v případě atypických velikostí bez příplatku.

Předložit certifikovaný vzorek.